Т. (8332) 74-55-33

Diodor43@gmail.com

Справочная таблица по форматам и нормам загрузки

| Маркировка, толщина | Форматы, мм | Листов в пачке, шт. | Масса пачки (поддона), кг | Норма загрузки 20 т Еврофура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пачек/листов | м2 |
| ТСН-20 3,2 мм плотность ~710 (=<800) кг/м3 | 2140х1220 | 150 | 952 | 21 / 3150 | 8 224,02 |
|  | 2440х1220 |  | 1086 | 18 / 2700 | 8 037,36 |
|  | 2620х1220 |  | 1194 | 17 / 2550 | 8 150,82 |
|  | 2745x1220 |  | 1250 | 16 / 2400 | 8 037,36 |
|  | 2440х1830 |  | 1679 | 12 / 1800 | 8 037,36 |
|  | 2440х2050 |  | 1875 | 11 / 1650 | 8 253,30 |
|  | 2745х1700 |  | 1732 | 12 / 1800 | 8 399,70 |
|  | 2745х740 |  | 769 | 27 / 4050 | 8 226,77 |
| ТСН-40 пл-ть 850 (=<950) кг/м3 | 3,0 мм | 2140х1220 | 150 | 980 | 21 / 3150 | 8 224,02 |
|  |  | 2440х1220 |  | 1113 | 18 / 2700 | 8 037,36 |
|  |  | 2620х1220 |  | 1193 | 17 / 2550 | 8 150,82 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1678 | 12 / 1800 | 8 037,36 |
|  |  | 2440х2050 |  | 1873 | 11 / 1650 | 8 253,30 |
|  | 3,2 мм | 2620х1220 |  | 1271 | 16 / 2400 | 7 671,36 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1786 | 11 / 1650 | 7 367,58 |
|  |  | 2440х2050 |  | 1995 | 10 / 1500 | 7 503,00 |
|  | 4 мм | 2620х1220 | 110 | 1167 | 17 / 1870 | 5 977,27 |
|  |  | 3060х1220 |  | 1376 | 14 / 1540 | 5 749,13 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1641 | 12 / 1320 | 5 894,06 |
|  |  | 2440х2050 |  | 1833 | 11 / 1210 | 6 052,42 |
|  | 5,0 мм | 2620х1220 | 90 | 1193 | 17 / 1530 | 4 890,49 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1678 | 12 / 1080 | 4 822,42 |
|  |  | 2440х2050 |  | 1873 | 11 / 990 | 4 951,98 |
|  | 5,5 мм | 2620х1220 | 75 | 1096 | 18 / 1350 | 4 315,14 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1542 | 13 / 975 | 4 353,57 |
|  |  | 2440х1220 |  | 1023 | 20 / 1500 | 4 465,20 |
|  |  | 2440х2050 |  | 1721 | 12 / 900 | 4 501,80 |
|  | 6 мм | 3060х1220 | 75 | 1411 | 14 / 1050 | 3 919,86 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1678 | 12 / 900 | 4 018,68 |
|  |  | 2440х2050 |  | 1873 | 11 / 825 | 4 126,65 |
| ЛДВП | 3 мм пл-ть ~800 | 2070х1830 | 150 | 1590 | 12 / 1800 | 6818,58 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1860 | 11 / 1650 | 7367,58 |
|  | 6 мм пл-ть ~950 | 2070х1830 | 75 | 1540 | 13 / 975 | 3693,40 |
|  |  | 2440х1830 |  | 1800 | 11 / 825 | 3683,79 |
| Номенклатура (марка, толщина, формат) | Листов в пачке | Масса пачки, кг | Норма загрузки |
|  |  |  | пачек/листов | м3 |
| ОСП-3 | 6 мм | 1250х2500 мм | 107 | 1330 | 15 / 1605 | 30,09 |
|  | 9 мм |  | 75 | 1370 | 15 / 1125 | 31,64 |
|  | 12 мм |  | 59 | 1460 | 14 / 826 | 30,98 |